| Wypełnia Zespół Kierunku | Nazwa modułu (bloku przedmiotów): ADVANCED CONSTRUCTIONAL MATERIALS | Kod modułu: C.18.2 |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa przedmiotu: ADVANCED CONSTRUCTIONAL MATERIALS | Kod przedmiotu: |
|  | Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT POLITECHNICZNY |
|  | Nazwa kierunku: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN |
|  | Forma studiów: STACJONARNE | Profil kształcenia: PRAKTYCZNY | Specjalność: |
|  | Rok / semestr: 3/6 | Status przedmiotu /modułu: WYBIERALNY | Język przedmiotu / modułu: ANGIELSKI |
|  | Forma zajęć | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | seminarium | inne (wpisać jakie) |
|  | Wymiar zajęć | 15 | - | - | - | 7,5 | - |

| Koordynator przedmiotu / modułu | dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. nadzw. |
| --- | --- |
| Prowadzący zajęcia | dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. nadzw |
| Cel przedmiotu / modułu | The aim of this course is to provide students with the general knowledge on specific groups of advanced constructional materials and their properties. |
| Wymagania wstępne | no prerequirements |

| EFEKTY KSZTAŁCENIA |
| --- |
| Nr | Opis efektu kształcenia | Odniesienie do efektów dla kierunku |
| 01 | Ma wiedzę z zakresu właściwości i zastosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych w energetyce, przemyśle stoczniowym i petrochemicznym | K1P_W09 |
| 02 | Student zna zasady doboru materiałów na elementy w energetyce, przemyśle stoczniowym i petrochemicznym | K1P_W10 K1P_W12 K1P_W14 |
| 03 | Student zna podstawowy zasób słów i określeń w j. angielskim dotyczące zagadnień z materiałoznawstwa. | K1P_W16 |
| 04 | Student zna zasady posługiwania się normami przedmiotowymi z zakresu materialoznawstwa | K1P_W09 |
| 05 | Potrafi dobrać nowoczesne materiały konstrukcyjne pod kątem odporności korozyjnej, żaroodporności, spawalności. | K1P_U01 |
| 06 | Potrafi sporządzić opis instrukcji lub procesu technologicznego w j. angielskim | K1P_U14 K1P_U04 |
| 07 | Potrafi posługiwać się normami i wytycznymi doboru materiałów do określonych zastosowań | K1P_U13 |
| 08 | Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy | K1P_K01 |

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

Zasady i kryteria doboru materiałów metalowych. Stale spawalne o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości. Stale typu maraging. Stale na blachy karoseryjne. Stale odporne na korozję i kwasoodporne: stale austenityczne i ferrytyczno-austenityczne typu "duplex" oraz nadstopy odporne na korozję. Nowoczesne tale żaroodporne i żarowytrzymałe. Żarowytrzymałe nadstopy na osnowie żelaza, niklu i kobaltu. Metale wysokotopliwe i ich stopy: molibdenu, niobu, wolframu, renu, tantalu, cyrkonu i hafnu. Stopy nadplastyczne. konstrukcyjne materiały ceramiczne. Materiały dla energetyki jądrowej.. The principles and criteria for the selection of metallic materials. high strength weldable. Maraging steel type. Steels for automotive bodies. Modern stainless steels of austenitic, ferritic and ferritic-austenitic "duplex" structures. Modern heat-resistant and creep resistant steels. Iron, nickel and cobalt superalloys. Refractory metals and their alloys: molybdenum, niobium, tungsten, rhenium, tantalum, zirconium and hafnium. Structural ceramic materials. Materials for nuclear power plants.

Zajęcia powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym: 60% Zasady doboru materiałów zaawansowanych na wskazane konstrukcje Zasady doboru materiałów zaawansowanych kierując się kryterium odporności korozyjnej Zasady doboru stali wysokowytrzymałych kierując się kryterium spawalności Zasady doboru materiałów zaawansowanych na w energetyce jądrowej

Seminarium

Prezentacja w j. angielskim opracowania dotyczącego aplikacji nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych w różnych gałęziach przemysłu

Zajęcia powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym: 100%

| Literatura podstawowa | Ashby F.A., Jones D.R.: Engineering Materials. Part 1 and 2. Butterworth-Heinemann 1986. Callister Jr. W. D. Materials Science and Engineering. An Introduction. John Wiley and Sons 2000. Materials and Processes. Part A: Materials. Young J. F. and Shane R. S. Eds. Marcel Dekker New York 1985. |
| --- | --- |
| Literatura uzupełniająca | Metals Handbook Desk Edition. American Society for Metals, Metals Park, Ohio 1997. Pickering F. B.: Physical Metallurgy and the Design of Steel. Applied Science Publishers, London 1978 |

| Metody kształcenia | Wykład z prezentacją multimedialną, Zajęcia seminaryjne |
| --- | --- |
| Metody weryfikacji przedmiotowych efektów kształcenia | Nr przedmiotowego efektu kształcenia |
| kolokwium zaliczeniowe z zakresu wykladów | 01,02,07, 08 |
| Ocena przygotowanej prezentacji w j. angielskim | 01, 03, 04,05, 06 |
| Forma i warunki zaliczenia przedmiotu | Wykład – obowiązkowa obecność na wykładzie zaliczenie pisemne: minizadania zawodowe typu: opracowanie zasad doboru metody materiałów zaawansowanych na określoną konstrukcję, analiza doboru materiałów na określone zastosowania w energetyce, analiza doboru materiałów na zastosowania w nowoczesnych konstrukcjach spawanych Seminarium: ocena prezentacji ustnej w j. angielskim |

| NAKŁAD PRACY STUDENTA |
| --- |
|  | Liczba godzin |
|  | ogółem | zajęcia powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym |
| Udział w wykładach | 15 | 9 |
| Samodzielne studiowanie tematyki wykładów | 25 | 15 |
| Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych i seminariach | 7,5 | 7,5 |
| Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń | - | - |
| Przygotowanie projektu / eseju / itp. | 25 | 20 |
| Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia | - | - |
| Udział w konsultacjach | 2,5 | 2 |
| Inne | - | - |
| ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. | 75 | 53,5 |
| Liczba punktów ECTS za przedmiot | 3 |
| Liczba p. ECTS związana z zajęciami powiązanymi z praktycznym przygotowaniem zawodowym | 2,1 |
| Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | 15+7,5+2,5=25 1 |